формы из термопластичного эластомера (ТПЭ) для изготовления
декоративных бетонных, гипсовых и полимерных элементов

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ФОРМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМЫ В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ СО СПОСОБОМ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Применение:

- данные формы предназначены для изготовления декоративных элементов из бетона, гипса, полимеров и смол.

Описание материала:

- данные формы изготовлены из термопластичного эластомера (ТПЭ);

- материал форм может иметь различные цветовые окрасы.

Технические параметры:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Твердость материала по Шор | 45 | А |
| Плотность материала | до 1,15 | г/смЗ |
| Прочность на разрыв | 12 | Мпа |
| Относительное удлинение при разрыве | 600 | % |
| Угловая прочность на разрыв | 24 | Н/мм |
| Прочность на расщепление | 6 | Н/мм |

Способ применения:

- перед первым использованием формы не требуют подготовительных работ;

- формы не требуют применения разделительной смазки;

- формы позволяют использовать все техники окраски камня, так как удерживают цветную маску на лицевой поверхности;

- извлечение изделий из форм производится не более чем через сутки после заливки в них бетонной массы, так как изделия в форме НЕ ДОЛЖЫ ПЕРЕСЫХАТЬ;

- СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение пропарочных камер;

- температура окружающей среды, в которой происходит созревание изделий, не должна превышать 38 °С с влажностью не менее 85%;

- плотность бетонной массы не должна превышать 2600 кг/мЗ. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение бетонных масс со стальной фиброй;

- извлечение изделий из форм производится вручную, без применения приспособлений (шпатели, отвертки и т.п.), способных повредить структуру формы.

Уход за формами:

- ВНИМАНИЕ! После каждых 10 оборотов формы необходимо промыть теплой водой с мыльным раствором и высушить. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение для мытья форм агрессивных кислотных и щелочных средств, а также замачивание;

- хранить формы необходимо промытыми и высушенными в небольших стопках (не более 5 форм), не допуская свисания и искривления форм.

В случае, если формы не задействованы в производстве, необходимо произвести их консервацию:

- Промытые и высушенные формы покрываются вазелиновым маслом, складываются на стеллажи с обязательной промежуточной прокладкой каждого слоя жестким картоном.

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранение под открытым солнечным светом и в помещениях  с повышенной температурой (выше 35 °С).