# PMC 780 DRY 80А

РМС-780 - это полиуретан высокого качества, обладает высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к истиранию.

Применение: твердые формы для литья абразивных материалов, таких как бетон и гипсовые штукатурки, для отливки резиновых механических деталей различной конфигурации и для производства втулок для шаровых мельниц отбойных подушек, деталей с высокой износостойкостью.

Технология работы:

- Выдержать части А и Б при комнатной температуре в течении суток, температура материалов и среды должна быть не менее 20 °С

-тщательно перемешать части А и Б по отдельности. Дать отстояться для выхода воздуха

-точно взвесить  части А и Б (2 : 1),  тщательно смешать в чистой полимерной таре, используя технологию двойного смешивания.

-рекомендуется использование разделительных смазок!

Скорость застывания зависит от t°С среды и компонентов. Всегда делайте пробную заливку малого количества материала!

Технические характеристики:

Твердость по Шору: 80

Соотношение компонентов: 2А:1В

Время жизни: 25 мин

Время отверждения: 24-48 ч

Плотность 1,02

Вязкость 2000

Усадка 0,1%

Предел прочности на разрыв 6,21 Мпа

Хранение: материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°C) в помещении с небольшой влажностью.

Цвет: св. янтарь

Фасовка: 1,35 кг

Боится влаги!!!

При длительном контакте раздражает глаза и кожу!! При работе использовать

защитные средства!!

Работать в вентилируемом помещении!

При использовании данных продуктов рекомендуется применять средства индивидуальной защиты: одежда с длинными рукавами, респиратор, перчатки.
Возникновение аллергических реакций – если у Вас наблюдается аллергия при использовании полиуретановых продуктов, немедленно прекратите их использование и обратитесь к врачу.
Симптомы аллергии включают в себя: трудность дыхания (дискомфорт в горле), чешущиеся глаза, появление сыпи на коже.
Прекратите и воздержитесь! Если Вы испытываете данные симптомы каждый раз при работе с уретановыми продуктами, это свидетельствует у развитии у Вас аллергии. При этом Вам надо полностью прекратить работу с такими продуктами.

Срок годности – 6 месяцев без вскрытия.

Изготовитель «SMOOTH-ON, INC», США; ТНВЭД ЕАЭС 3909 50 900 0

Информация для заказа

т. +7(978)- 715-02-97

https://form-trade.com/                     http://luchshie-silicony.tiu.ru/