ЭЛАСТОЛЮКС  ПЛАТИНУМ – 10/15/23/33/40

Эластолюкс платинум -  Двухкомпонентный силиконовый компаунд  на основе платинового катализатора для изготовления гибких литьевых форм любой сложности.  Основные свойства :

- Отсутствие усадки (особенно важно для форм больших габаритов);

- Полное отсутствие запаха;

- Стойкость к агрессивным средам ( Полиэфирные и др. смолы, щелочи и т.д);

- Вследствие стойкости к щелочам, пригоден при изготовления литьевых форм для литья из бетона;

- Формы из платиновых силиконов выдерживают большее количество отливок, по сравнению с другими материалами для форм.

-  Возможность контакта с пищевыми продуктами; материалы сертифицированы.

Материал предназначен для изготовления гибких форм любой сложности для работы с бетоном, полимерной глиной,  пищевыми продуктами, парафином, воском, различными видами смол и др.

Технические характеристики:

|  | Платинум-10 | Платинум - 15 | Платинум -23 | Платинум- 33 | Платинум- 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропорция при смешивании А:В | 1:1 (по массе) | 1:1 (по массе) | 1:1 (по массе) | 1:1 (по массе) | 1:1(по массе) |
| Время гелеобразования | 40 - 70 мин | 20 – 70 мин | До 60 мин | До 60 мин | 40-70мин |
| Время полного отверждения | 5 -24 ч | до 24ч | До 24 ч | До 24 ч | 5 – 24 ч |
| Вязкость сСТ | 7000/10000 | 7000/1000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Условная прочность при растяжении до разрыва | 3,2 МПа | 4,4 МПа | 4,4 МПа | 4,4 МПа | 3,8 МПа |
| Относительное удлинение до разрыва | 600 % | 450% | 500 % | 450 % | 350 % |
| Твердость по ШОРу А, | 10 | 15 | 23 | 33 | 40 |
| Цвет | Прозрачный | Белый | Белый | Белый | полупрозрачн |
| Прим. | Легко рвется в местах повреждений. Формы не выворачиваются наизнанку !!! |  |  |  |  |

Технология работы с Эластолюкс Платинум:

- Выдержать части А и Б в тепле при перевозке или хранении в холодное время в течении суток.

- Перед смешиванием размешать части А и Б(весь объем!)  по отдельности. В чистой полимерной таре, чистой деревянной (стеклянной, полимерной)   палочкой или шпателем.

- Отвесить одинаковые массовые части компонента А и компонента В и равномерно, тщательно перемешать в чистой полимерной таре,  деревянной палочкой не более 4 минут!!! ( При более длительном смешивании смесь может не застыть!!!) Рекомендуем технологию двойного смешивания!

- Температура воздуха и компонентов при полимеризации должна быть не ниже 25°С (оптимально  30˚С ). Температура по термометру, а не по ощущению!!!!!!

Скорость застывания зависит от t среды, t самих компонентов, влажности мастер-модели. (Возможно смешивание холодных  компонентов, но полимеризация обязательно при 25 -30 °C)

- Для ускорения застывания можно перед смешиванием  прогреть части А и Б, опуская емкости в теплую воду, но не более 35˚С.

- Силиконы на платиновой основе требуют высокой точности при дозировке компонентов А и В.

Нарушение соотношения компонентов либо плохое перемешивание может привести к неполной полимеризации компаунда. При смешивании снимайте материал со стенок емкости!

- Всегда !!! перед использованием всей массы платинового силикона  делайте пробную отливку некоторой  части материала.

-  Не использовать платиновый силикон при температуре ниже 25°С, так как в этом случае может не произойти полного застывания!!!

-  Не использовать платиновый силикон с  амино-серо- и олово-содержащими материалами, компоненты которых вступают в реакцию с компонентами компаунда, так же несовместимость наблюдается с латексом, некоторыми видами дерева,  оловянными силиконами, некоторыми марками пластиков и смол для 3Д печати и др. В ряде случаев изоляция поверхности невозможна в силу реакционной способности материала.

- Не использовать металлическую тару для перемешивания и не смешивать металлическими предметами. Будьте особенно осторожны при работе с пластилинами, так как в некоторых пластилинах могут содержаться вещества, реагирующие с некоторыми из компонентов платинового силикона вследствие чего материал не застывает. Всегда делайте пробную отливку силикона для форм.

- При использовании вакуумной камеры, вакуумируйте материал не дольше чем 3 минуты. Более продолжительное вакуумирование приводит к удалению из смеси некоторых летучих компонентов, поэтому материал не застынет!!!

Силиконовый компаунд «Эластолюкс Платинум» поставляется в таре по 1 кг (по 0,5 кг комп. А и комп. В) и по 2 кг.

ТУ 20.59.59-002-0106039652-2017

Тел.     +7(978) 715-02-97

http://form-trade.ru/