СИЛИКОНОВЫЙ КОМПАУНД

«ЭЛАСТОЛЮКС- M

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Прочный  и эластичный (удлинение на разрыв не менее 600%, твердость по Шору - 15) силиконовый компаунд предназначен для изготовления любых сложных гибких форм с отрицательными углами. Изготовленные формы пригодны для литья воска, мыла, гипса, полиэфирных и эпоксидных смол, олова и низкотемпературных сплавов, прочих литьевых материалов. Компаунд имеет низкую вязкость, что обеспечивает качественное и равномерное заполнение мелких деталей рельефа копируемой модели. Отверждается при комнатной температуре с очень малым значением усадки. Время жизни от 15 до 30 минут в зависимости от температурных условий и количества катализатора. Благодаря низкой твердости и высокой прочности и эластичности идеален для отливок не прочными материалами изделий со сложными формами, таких как мыло или парафин. Позволяет в ряде случаев использовать цельную бесшовную, а не разборную форму. В большинстве случаев не требует использования разделительных составов. Компаунд может быть окрашен в массе практически в любой цвет и использован для изготовления изделий из силикона.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ. Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть предварительно обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и   обработана порозаполнителем и/или разделительным составом.

Тщательно перемешивается ВСЯ основа(1 или 5кг) без добавления катализатора, затем 100 весовых частей основы и 1,5-2,5 весовых части катализатора (на 1 кг основы – 15-25 г катализатора) помещают в чистую емкость и перемешивают до полного равномерного распределения катализатора в основе. Рекомендуем применять технологию двойного смешивания!

Не используйте сразу весь катализатор! Это может привести к моментальному схватыванию смеси! Точно соблюдайте пропорцию смешивания! Смешивание не должно происходить при температуре выше 35°С, т.к. в этом случае сокращается время жизни компаунда. Полученную смесь заливают в опалубку с оригиналом изделия и выдерживают при комнатной температуре 18-24 часа. При более низкой температуре время отверждения увеличивается. Время жизни компаунда 15-120 минут в зависимости от количества катализатора, температуры и влажности воздуха. Полные прочностные характеристики достигаются компаундом в течении 72 часов.

Примечание: Возможно смешивание холодных  компонентов, но полимеризация обязательно при 23 -30 °C

Внимание! Для достижения максимальных прочностных характеристик готовым изделием, компоненты перед смешиванием необходимо выдержать при комнатной температуре в течении суток. Оптимальная температура материала 24˚С При температуре ниже 20˚С силикон не отверждается.

ВСЕГДА!!! Делайте пробную оливку небольшого количества силикона!

Характеристики Эластолюкса:

• Условная прочность при растяжении до разрыва, не менее - 4,4 МПа

• Относительное удлинение при разрыве - 600 %

• Твердость по Шору А - 15

• Линейная усадка - 0,5 - 0,7 %

• Термостойкость -до 200 °С

• Цвет – белый.

https://form-trade.ru/

+7(978) 715-02-97