ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КОМПАУНД

«Decolex-S-28»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Компаунд «Decolex-S-28» предназначен для использования в качестве компаунда для заливки радиоэлектронных компонентов, имитации воды, льда, битого стекла. Отливки из силикона могут эксплуатироваться длительное время при температурах в диапазоне -40 - +200°С. Нагрев выше 250°С не рекомендуется. «Decolex-S-28» представляет собой текучую прозрачную бесцветную композицию. Поставляется в виде основы в комплекте с катализатором. Отверждение компаунда происходит при комнатной температуре до резиноподобного состояния в течение 24 часов.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ. Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть предварительно обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и  при необходимости увеличить адгезию  обработана подслоем П-11.

Тщательно перемешивается основа без добавления катализатора,отстаивается для выхода пузырьков воздуха, добавляется краситель, разбавитель (при необходимости), затем 100 весовых частей основы и 2-2,5 весовых частей катализатора (на 1 кг основы - 20-25 мл катализатора) помещают в чистую емкость и перемешивают до полного равномерного распределения катализатора в основе. Рекомендуем применять технологию двойного смешивания!

Смешивание не должно происходить при температуре выше 35°С, т.к. в этом случае сокращается время жизни компаунда. Для получения идеальной отливки без пузырьков воздуха материал рекомендуется вакуумировать!

Полученной смесью заливают  изделие и/или объект и выдерживают при температуре 24°С 18-24 часа. При более низкой температуре время отверждения увеличивается. Время жизни компаунда 0-60 минут в зависимости от количества катализатора, температуры и влажности воздуха. Полное отверждение компаунда происходит в течении 72 часов.

Внимание! Для достижения заявленных характеристик готовым изделием, компоненты перед смешиванием необходимо выдержать при комнатной температуре в течении суток. Использовать рекомендуется при температуре компонентов перед смешиванием 24 градуса по Цельсию и соотношении компонентов 20-25 грамм катализатора на 1 кг. основы.

При температуре материала и окружающего воздуха ниже 20˚С процесс отверждения сильно замедляется, материал может не застыть!

Рекомендуем сделать контрольную отливку небольшого количества материала.

Более подробно на сайте     https://form-trade.ru

+7978 715 0297