Decolex-SL жидкая полиуретановая двухкомпонентная система, холодного отверждения.
производится на основе итальянского сырья.
Соотношение цена/качество позволяет успешно применять пластик для отливки декоративных накладок для мебели, сувенирных изделий, строительного декора, технических изделий, прототипов, рекламной продукции и многого другого.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- Простота использования ( соотношение компонентов 3:1 по массе!)

- Отсутствие резкого запаха

- В большинстве случаев не требует дегазации

- Отлично окрашивается в массе

- Хорошо поддается механической обработке.

- При применении постотверждения имеет достаточно высокую ударную прочность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Соотношение А/В - 3:1 по массе

- Вязкость полиола при 23°С - 200±50 сПз

- Вязкость В при 23°С - 400±50 сПз

- Цвет А - прозрачный, возможен осадок, В - темно-коричневый.

- Время потери текучести при 23°С – 2 мин. 40с. для ручного смешивания (масса замеса 200гр)

- Время до расформовки - 30 - 40мин и более, в зависимости от сложности изделия и температуры.

Некоторое время после расформовки отлитые изделия остаются эластичными, окончательное отверждение происходит в течении 2-4 часов.
     
СВОЙСТВА КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ:

- Плотность 1030 кг/м³

- Твердость по ШОРу Д при 23°С - 68±3 ед.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Перед смешиванием компоненты тщательно перемешать до однородного состояния

- Материал нужно перемешивать каждые 2-3 часа при постоянной работе.

- Отлейте необходимое количество компонента А, затем компонента В

- Перемешайте смесь в теч. 20 - 30 сек до полной однородности

- Рекомендуем применять технологию двойного смешивания!

- перелейте готовую смесь в чистую ёмкость и перемешивайте еще 10 - 20 сек.

- Произведите заливку в форму

- Выдержите материал  в форме в состоянии покоя 7 - 30мин

- Для дополнительного увеличения прочности готового изделия (для технических изделий) проведите постполимеризацию при 50°С - 60°С в течнении 4 - 6 часов

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте материал в непроветриваемых и не вентелируемых помещениях!
Вдыхание паров или попадание на кожу может вызвать аллергические реакции!
Боится влаги! В т.ч. влажного воздуха!
Попадание влаги, даже в незначительном количестве приведет к порче материала!
После использования как можно быстрее закройте упаковку с остатком материала.
Срок годности после вскрытия резко сокращается ( от неск. дней до 1 мес.)
Хранить в сухом месте при 20°С - 30°С
Не допускать хранения под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.

При использовании данных продуктов рекомендуется применять средства индивидуальной защиты: одежда с длинными рукавами, респиратор, перчатки.
Возникновение аллергических реакций – если у Вас наблюдается аллергия при использовании полиуретановых продуктов, немедленно прекратите их использование и обратитесь к врачу.
Симптомы аллергии включают в себя: трудность дыхания (дискомфорт в горле), чешущиеся глаза, появление сыпи на коже.
Прекратите и воздержитесь! Если Вы испытываете данные симптомы каждый раз при работе с уретановыми продуктами, это свидетельствует у развитии у Вас аллергии. При этом Вам надо полностью прекратить работу с такими продуктами.

https://form-trade.ru/