Dragon Skin FX PRO

| Производитель: | Smooth-On, США |
| --- | --- |

Dragon Skin  FX-Pro -  мягкая, прочная, высококачественная силиконовая резина на платиновой основе, специально разработанная для имитации кожных покровов и создания спецэффектов.
Также используется для создания очень мягких и гибких литьевых форм для литья различных материалов. При добавлении красителя в приготовляемую смесь можно получить силиконовую краску для последующего ее нанесения на аналогичный материал или какую-либо другую резиновую поверхность. Обладая превосходными физическими характеристиками и мягкостью, Dragon Skin может быть использован в ортопедических устройствах или других механизмах, требующих амортизации.

Твердость по Шору А: 2(минимальная)
Соотношение компонентов: 1А:1В

Плотность 1,06

Предел прочности на разрыв 1,99 МПа

Относительное удлинение при разрыве  760%
Время жизни: 12 мин
Время отверждения до съёма: 40 мин (зависит от толщины изделия)
Цвет: полупрозрачный

Вязкость 18000 
Хранение:  формы следует хранить на ровной поверхности в прохладном, сухом месте.
Фасовка: 0.9 кг

В застывшем виде Dragon Skin представляет собой мягкий, очень прочный и хорошо тянущийся материал с твердость по Шору А 2ед. При растяжении силикон может во много раз превышать оригинальный размер без опасности разрывов, приобретая впоследствии исходную форму без искажений.

Технология работы.

ВАЖНО. Латексные перчатки могут препятствовать отверждению каучука. Используйте только виниловые перчатки.

Храните и используйте материалы при комнатной температуре 23°С.  Воздействие более высоких температур значительно сократит время жизни и отверждения силикона. Тщательно перемешайте компоненты А и В по отдельности. Отмерьте требуемое количество компонентов (1А:1В по объему или по весу), поместите их в контейнер для смешивания и тщательно перемешайте в течение по меньшей мере 3 мин. Убедитесь, что вы хорошо промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз. Материал при использовании красителя в качестве индикатора должен быть одноцветным, без полос. Рекомендуем применять технологию двойного смешивания!

Время дегазации не более 3 мин.

Заливка производится в одно место в нижней точке опалубки, что минимизирует образование воздушных пузырьков. Время отверждения 4ч. Возможно температурное ускорение ( не более 60°С) Не используйте силикон при температуре менее 18°С

Возможно постотверждение. После отверждения при комнатной температуре выдержите форму в течение 2 часов при температуре 80°C, а затем 1 час при температуре 100°C. Охладите форму до комнатной температуры перед использованием.

Литьё и совместимость. При первой заливке силиконовые формы демонстрируют хорошую разделительную способность. В зависимости от типа материала, заливаемого в форму, эта способность может снижаться со временем, и могут появляться залипания. При заливке воска или гипса использование разделительного состава не требуется. Однако при заливке полиуретановых, полиэфирных и эпоксидных смол рекомендуется нанесение разделительного состава (например, Ease Release 200/205) для предотвращения разрушения формы.

Силиконы Dragon Skin FX PRO могут вступать в реакцию с латексом, сернистыми глинами, свежеотлитыми полиэфирными, эпоксидными или полиуретановыми смолами, некоторыми деревянными поверхностями, металлами,  материалами содержащими соли свинца и пр., что проявляется в залипании на поверхности изделия или в недостаточном отверждении.

ВАЖНО! Для предотвращения данной реакции рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество силикона на некритичную область образца. Несовместимость присутствует, если по истечении необходимого времени полимеризации наблюдается неполное отверждение или липкость поверхности.

Для предотвращения ингибирования эффективным способом является нанесение на поверхность модели одного или более слоев прозрачного акрилового лака и/или порозаполнителей и разделительных смазок.

ВАЖНО! Даже после нанесения герметика материал не будет работать с глинами, содержащими серу.

https://luchshie-silicony.tiu.ru/                    https://form-trade.ru/

+7(978) 715-02-97