СИЛИКОНОВЫЙ    КОМПАУНД

«КОПИ-ПАСТА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Прочный  и эластичный (удлинение на разрыв не менее 430%, твердость по Шору - 35) компаунд предназначен для изготовления любых сложных гибких форм с отрицательными углами методом обмазки. Изготовленные формы пригодны для литья воска, мыла, гипса, полиэфирных и эпоксидных смол, олова и низкотемпературных сплавов, прочих литьевых материалов. Отверждается при комнатной температуре с очень малым значением усадки. Время жизни от 4 до 20 минут в зависимости от температурных условий и количества катализатора. Компаунд идеален для нанесения на вертикальные поверхности, для изготовления форм для сложных отливок во избежание образования пустот и раковин. Позволяет в ряде случаев использовать цельную бесшовную, а не разборную форму, может выворачиваться, как перчатка.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ. Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть предварительно обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и обработана порозаполнителем или разделительным составом.

Тщательно перемешивается ВСЯ основа без добавления катализатора, затем 100 весовых частей основы и 1,5 – 2,5 части катализатора (на 1 кг основы – 15 - 25 гр. катализатора) помещают в чистую емкость и перемешивают до полного равномерного распределения катализатора в основе. Рекомендуется смешивать материал частями по 50 – 400 гр.

Корректируя при этом количество катализатора. Отличная сращиваемость нанесенных слоев позволяет наносить материал порционно. Не используйте сразу весь катализатор! Это может привести к моментальному схватыванию смеси! Точно соблюдайте пропорцию смешивания!  Смешивание не должно происходить при температуре выше 35°С, т.к. в этом случае сокращается время жизни компаунда. Полученную смесь наносят кистью или шпателем на оригинал изделия и выдерживают при комнатной температуре 6-8 часов. При более низкой температуре время отверждения увеличивается. Время жизни компаунда 4-20 минут в зависимости от количества катализатора, температуры и влажности воздуха. Полные прочностные характеристики достигаются компаундом в течении 72 часов.

Внимание! Для достижения максимальных прочностных характеристик готовым изделием, компоненты перед смешиванием необходимо выдержать при комнатной температуре в течении суток. Оптимальная температура материала - 24˚С  При температуре ниже 20˚С процесс полимеризации сильно замедляется и материал может не затвердеть!!!

ВСЕГДА!!! Делайте пробную оливку!

Характеристики :

• Условная прочность при растяжении до разрыва, не менее - 4,4 МПа

• Относительное удлинение при разрыве - 430 %

• Твердость по Шору А - 35

• Линейная усадка - 0,3 - 0,5 %

• Термостойкость - 290 °С

Обратите внимание! При хранении увеличивается вязкость материала, для ее снижения  компаунд следует интенсивно перемешать в течении нескольких минут вручную или миксером. Возможно смешивание с компаундом «эластолюкс»

http://form-trade.ru/

+7(978) 715-02-97