Слепочный силикон на платиновом катализаторе Putty p35 предназначен для быстрого и точного создания молдов и копирования изделия. Вы легко можете скопировать текстуру любой сложности и детализации; смешиваете компоненты, наносите на модель и оставляете примерно на 60 мин. для высыхания. В готовую форму можно заливать практически любые составы - жидкие пластики, смолы, мыло, воск, гипс и др.

Putty p35 состоит из двух частей А и В, белого и голубого цвета, смешивается вручную как мягкий пластилин. Соотношение компонентов 1:1 по массе. При отборе необходимого количества обязательно используйте только одноразовый инструмент, для каждого компонента свой! Всегда делайте тестовое нанесение в качестве пробы на совместимость и работоспособность в ваших условиях!

Особенности материала:

Без запаха, не токсичен

Быстрое отверждение

Термостойкость до 200°С

Твердость 45 ед по ШОРу А

Температура отверждения не ниже 23°С

Технические характеристики

| Соотношение при смешивании А : В, по массе | 1:1 |
| --- | --- |
| Цвет А, В | белый, голубой |
| Время жизни, мин | 5 – 20 |
| Время отверждения, мин (при 24°С) | 60 |
| Предел прочности на разрыв МПа | 1,8 |
| Удлинение до разрыва, % | 250 |
| Твердость, ШОР, А | 45 |

При работе обязательно учитывайте:

-Недопустимо попадание одного из компонентов в емкость с другим

-Учитывайте совместимость платиновых силиконов, при выборе материала мастер-модели; нельзя контактировать с латексом, серосодержащими глинами, оловянными силиконами, фотополимерными смолами, канцелярским пластилином, некоторыми видами дерева и др. Всегда проводите тест на совместимость!

-Тест - всегда перед первым использованием!

-Хранение при температуре 20 - 25°С

-Отверждение при 25°С

https://form-trade.ru/